# Приложение №2

# График поставки

|  | Наименование | СЕНТЯБРЬ (кол-во) | ОКТЯБРЬ (кол-во) | НОЯБРЬ (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 40х25х2 ГОСТ 8645-68/ Ст 3пс ГОСТ 13663-86 | 15т | 15т | 10т |
| 2 | Труба 40х40х3 ГОСТ 8639-82/ Ст 2пс ГОСТ 13663-86 | 15т | 15т | 12т |
| 3 | Уголок В-20х20х3 ГОСТ 8509-93 // Ст3пс3-св ГОСТ 535-2005 | 10т | 10т | - |

Трубы изготавливаются термически обработанными. Длина трубы, уголка 6м.

- Требования к поверхности:

на поверхности не допускаются трещины, раковины, закаты.

Вмятины, следы правки, риски и следы зачистки дефектов допускаются,

если они не выводят размеры труб за предельные отклонения размеров.

Поверхность трубы должна быть очищена от окалины. Без промасловки.

- Требования к размерам:

предельные отклонения наружный диаметр +/_ 0,8%;

толщина стенки +/_ 10%.

- Требования к овальности и разностенности:

Овальность и разностенность труб не должны выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.

- Требования к кривизне:

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать

1,5 мм.